## Antikwachs flüssig			technická data

roztok včelího vosku

# Charakteristika

Jedná se o roztok včelího vosku.

- nearomatický

- bez zápachu

- bez činidel

- zasychá rychle

- vytváří hladký a opticky hezký povrch příjemný na dotek

Oblast použití

Výrobek určený k voskové povrchové úpravě surového dřeva ve vnitřním prostředí, jako je nábytek, dveře, obklady stěn a stropů. Je vhodný k úpravě například těchto dřevin: buku, dubu, smrku, javoru nebo jasanu.

Není vhodný k úpravě drsných povrchů, podlah a objektů umístěných blízko stříkající vody.

Zpracování / Aplikace

metoda nanášení:				štětec 		tampón

nanášené množství (g/m2):			80		60

vydatnost (m2/litr):				10		18

Technická data

ředění:						neředí se

viskozita pro zpracování:			připraveno k přímému použití

viskozita:					 20 sek / DIN 4 mm

hustota (g/cm3):				 0,770

Schnutí

(při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%)

k uchopení:					30 minut

k nanášení další vrstvy:			přes noc

Čištění

Nářadí ihned po použití umyjte ředidlem CLOURETHAN-Verdünnung, CLOU EV- Verdünnung nebo testovacím benzínem. Zaschlý vosk Antikwachs je jen velmi obtížně odstranitelný.

Skladování / Likvidace

Skladujte v dobře uzavřených originálních obalech v suchu a chladnu, chraňte před mrazem. Se zbytky se musí nakládat v souladu s úředními předpisy pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Doporučené klíčové číslo odpadu podle Evropského katalogu odpadů: 08 01 11 (upraví se podle regionálních předpisů pro likvidaci odpadu). Vysušené zbytky výrobku se mohou likvidovat s domovním odpadem.

K recyklaci předávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly. Obaly se zbytky starých laků předávejte na sběrné místo starých laků.

Trvanlivost v uzavřeném originálním balení: 3 roky

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečí

Obsahuje: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics /

benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; Nízkovroucí

hydrogenovaný benzín

Údaje o nebezpečnosti

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Bezpečnostní pokyny

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení.

Zákaz kouření.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte: CO2, písek, hasící prášek.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/ národními/mezinárodními předpisy.

Hadry nasycené voskem namočte do vody a zlikvidujte, aby nedošlo k jejich samovznícení.

Výrobek CLOU Antikwachs flüssig sám o sobě není nebezpečný samovznícením.

Údaje k objednání

číslo výrobku:

Antikwachs flüssig, roztok včelího vosku				07966.00000

CLOURETHAN-Verdünnung, ředidlo pro CLOURETHAN		05070.00000

### Návod ke zpracování

# Povrch dřeva určený k opracování musí být absolutně suchý, beze špíny, oleje, tuku a zbavený brusného prachu. Dřevo přebruste brusivem o zrnitosti 220. Antikwachs před použitím dobře rozmíchejte a potom naneste na připravenou plochu rovnoměrně a dobře vetřete. Po dobrém zaschnutí (nejméně přes noc) voskovou vrstvu kartáčujte hladicím kartáčem na vosky nebo žíněným kartáčem do hedvábného lesku. Dvojitý nános vytvoří plnější voskový film.

# Příprava povrchu

Surový povrch dřeva přebruste brusivem o zrnitosti 220 a dobře odstraňte prach.

Povrch dřeva určený k opracování musí být absolutně suchý, beze špíny, oleje, tuku a zbavený brusného prachu.

Zpracování / Aplikace

(při teplotě opracovávaného objektu > 15°C, při vlhkosti dřeva 8 – 12%)

Obsah balení vosku Antikwachs před použitím dobře rozmíchejte.

Vosk naneste na připravenou plochu širokým měkkým plochým štětcem nebo tampónem rovnoměrně a dobře vetřete. Dvojitý nános vytvoří plnější voskový film.

Schnutí

(při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%)

Doba pro schnutí před následující vrstvou nebo kartáčováním je nejméně přes noc .

### Kartáčování

Dobře zaschlý předmět s voskovou vrstvou kartáčujte hladicím kartáčem na vosky nebo žíněným kartáčem do hedvábného lesku.

Povrch bude potom hladký, opticky hezký a příjemný na dotek.

### Zvláštní údaje

Plochy voskované voskem Antikwachs nejsou odolné ani vodě ani nápojovým alkoholům.

Tyto informace mají a mohou pouze nezávazně poradit podle nejnovějšího stavu poznatků a je potřebné upravit je podle konkrétních podmínek použití a zpracování.  Všechny dříve vydané technické listy ztrácejí tímto svoji platnost.

Stav květen 2017