# CLOUCRYL Füll- und Hochglanzlack					technická data

dvousložkový polyuretanakrylátový plnící a vysoce lesklý bezbarvý lak extrémně odolný oděru

# Charakteristika

Dvousložkový lak na bázi polyuretan-akrylát, s vysokou plnící silou a vynikající transparentností a odolností oděru. Jedná se o vrstvový lak vhodný k základnímu i vrchnímu lakování.

- extrémně odolný poškrábání

- světlostálý

- rychle schnoucí

- schopný polírování a leštění

- odolný bělidlu (odolnost peroxidu vodíku)

- tvrdý a trvale elastický

- odolný měkkému PVC těsnění (odolnost PVC)

- bohatý na sušinu

- snadno zpracovatelný stříkáním

Oblast použití

Používá se ke konečnému lakování ke zvýšení odolnosti poškrábání pro už dříve lakované vysoce lesklé, bezbarvé lakové povrchy s uzavřenými póry a vysokou brilantní hladkostí při lakování povrchu dřevěného nábytku všeho druhu a souvisejících dílců ve vnitřním prostředí - v kuchyních, koupelnách, kancelářích nebo v obytných prostorech a také pro vnitřní vestavby jachet.

Lze použít také jako konečnou lakovou vrstvu pro barevné krycí vysoce lesklé lakování při stříkání přes barevné krycí laky CLOUCRYL nebo přes laky s metalickým efektem anebo s perleťovým efektem CLOUCRYL (viz odpovídající technické listy).

Není vhodný k použití v případech, pro které platí směrnice EU 2004/42/EG (směrnice Decopaint).

Zpracování / Aplikace

metoda nanášení:				nádobková pistole 		airmix

 trysky (mm)					1,5-1,8				0,23

tlak vzduchu při stříkání (bar)		2,5-3,5				80-100

nanášené množství (g/m2):			50-100				50-100

vydatnost (m2/litr):				5				5

Technická data

poměr míchání:				2:1 s tvrdidlem CLOUCRYL-Härter

hrncová doba při 20°C:			směs je zpracovatelná 6 hodin

ředění:						ředidlo DD-Verdünnung 29, podle potřeby

viskozita pro zpracování:			 17 sek / DIN 4mm

viskozita:					 32 sek / DIN 4mm

hustota (g/cm3):				 0,975

DIN EN ISO 2813				vysoce lesklý

stupeň lesku po úhlem 20°			 90 GE

Schnutí

(při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%)

na prach:					1 hodina

k dalšímu přelakování:			6 hodin

ke stohování:					2 dny

Čištění

Nářadí ihned po použití umyjte ředidlem CLOU DD-Verdünnung 29 nebo čistícím ředidlem CLOU Reinigungsverdünnung.

Skladování / Likvidace

Skladujte v dobře uzavřených originálních obalech v suchu a chladnu, chraňte před mrazem. Se zbytky se musí nakládat v souladu s úředními předpisy pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Doporučené klíčové číslo odpadu podle Evropského katalogu odpadů: 08 01 11 (upraví se podle regionálních předpisů pro likvidaci odpadu).

Trvanlivost v uzavřeném originálním balení: 1 rok

Bezpečnostní upozornění

Nevylévejte do kanalizace a zabraňte vniknutí do spodních i vrchních vod (stupeň nebezpečí pro vodu 1).

Uchovávejte mimo dosah dětí. Opakovaný kontakt může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou. Při práci používejte ochranné rukavice a ochranný oděv. Výpary mohou způsobit ospalost a bezvědomí. Výpary a aerosol nevdechujte. Zpracovávejte jen v dobře větraném prostředí. Dodržujte opatření proti vzniku elektrostatického náboje. Pro hašení používejte písek, oxid uhličitý nebo hasicí prášek, nikdy ne vodu. Při nehodě okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a předložte balení nebo etiketu.

Označení podle předpisů o nebezpečných látkách:

lak CLOUCRYL Füll- und Hochglanzlack antiscratch:	Vysoce hořlavé F, Dráždivé Xi

tvrdidlo CLOUCRYL-Härter:  				Vysoce hořlavé F, Dráždivé Xi

Tvrdidlo a namíchaná nátěrová směs obsahují izokyanáty, které mohou dráždit pokožku a dýchací cesty nebo vyvolávat senzibilizaci a alergické reakce. V průběhu zpracování a zasychání zajistěte přívod čerstvého vzduchu, výpary nevdechujte. Při nedostatečném větrání použijte zařízení k ochraně dechu. Alergici a osoby náchylné k onemocněním dýchacích cest nesmějí práce s touto nátěrovou hmotou vykonávat.

Zkušební normy

DIN EN ISO 1518 (odolnost oděru)

Údaje k objednání

číslo výrobku:

lak CLOUCRYL Füll- und Hochglanzlack antiscratch  		00195.19835

tvrdidlo CLOUCRYL-Härter						01909.00000

ředidlo DD-Verdünnung 29						00029.00000

# CLOUCRYL Füll- und Hochglanzlack	antiscratch	  návod ke zpracování

dvousložkový polyuretanakrylátový plnící a vysoce lesklý bezbarvý lak extrémně odolný oděru

# Příprava povrchu

Proveďte lakování lakem  CLOUCRYL Füll- und Hochglanzlack plnícím vysoce lesklým (podle technického listu pro CLOUCRYL Füll- und Hochglanzlack, číslo výrobku 00195.17465).

Jako poslední vrstvu lakové stavby naneste lak  CLOUCRYL Füll- und Hochglanzlack antiscratch.

Zpracování / Aplikace

(při teplotě opracovávaného objektu > 15°C)

Před lakováním broušení předchozí lakové vrstvy brusivem o zrnitosti 280 – 600.

Broušení laku provádějte podle požadavků na vysoký lesk hotové plochy.

Před použitím lak CLOUCRYL Füll und Hochglanzlack antiscratch i tvrdidlo CLOUCRYL-Härter dobře rozmíchejte.

Pro lakování vytvořte následující směs:

2 díly 			laku CLOUCRYL Füll und Hochglanzlack antiscratch (č.výr. 00195.19835)

1 díl 			tvrdidla CLOUCRYL-Härter

10% 			ředidla DD-Verdünnung 29

Pro poslední vrstvu laku před leštěním se může přidat až 40% ředidla do lakové směsi.

Obecně se laková směs zpracovává bez ředidla. U těžších dřevin, které mají při základování sklon k tvoření puchýřů, si však můžete pomoci přidáním až 50% ředidla DD-Verdünnung 29 do lakové směsi.

K dosažení optimální tvrdosti a zatížitelnosti hotového lakového filmu dodržte přesně mísící poměr směsi. Nejdříve smíchejte v čisté nádobě odměřené množství laku s odměřeným množstvím tvrdidla a dobře promíchejte. Musí být zaručena rovnoměrná směs obou komponentů. Potom pečlivě vmíchejte ředidlo.

Dbejte, abyste lakovou směs nenanášeli v příliš tlusté vrstvě. U lakového materiálu s vysokým podílem sušiny lze snadno vytvořit tlustou vrstvu, která však potom bude velmi špatně prosychat.

## Vytvrzování povrchu

(při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%)

Po době schnutí nejméně 6 hodin (výhodné je však schnutí přes noc, abyste dosáhli důkladného proschnutí celé tloušťky nánosu laku a vyloučili tak vznik případných nepříjemných nehod na lakovaném povrchu) před dalším krokem v lakování proveďte pečlivě lehký mezibrus odstupňovaně brusivem zrnitosti 280/600 a důkladně odstraňte prach. Potom hned naneste následující vrstvu laku čerstvě namíchanou lakovou směsí.

Po schnutí trvajícím nejméně 2 dny při dobré cirkulaci a výměně vzduchu je lakování vytvrzené pro stohování nebo montování a nezapáchá. Doba schnutí je závislá na tloušťce nanesené lakové vrstvy.

Úplného proschnutí a nejvyšší chemické odolnosti lakovaného povrchu bude dosaženo po 12-14 dnech.

Leštění

Vytvrzený lak CLOUCRYL Füll und Hochglanzlack antiscratch lze dobře polírovat a leštit tak, že dosáhnete naprosto hladké vrstvy laku. K tomu sledujte systémové informace Leštěné lakování.

## Zvláštní údaje

Ihned po každém mezibrusu musí bezprostředně následovat další opracování povrchu!

Tyto informace mají a mohou pouze nezávazně poradit podle nejnovějšího stavu poznatků a je potřebné upravit je podle konkrétních podmínek použití a zpracování.  Všechny dříve vydané technické listy ztrácejí tímto svoji platnost.