# CLOU SPRAYMAT Nitro-Lack

bezbarvý lak na dřevo ve spreji, hedvábně matný

Charakteristika

Rychleschnoucí bezbarvý jednosložkový lak na bázi nitrocelulózy určený k lakování malých ploch a pro opravné a retušovací práce na nábytku a dřevěném zařízení ve vnitřním prostředí. Také pro použití na špatně přístupných místech. Zasychá velmi rychle.

## Omezení použití

Pouze pro vnitřní prostředí. Nelze použít na dřevěných plochách vystavených silnému mechanickému zatížení.

## Zpracování

#### Plochy určené k lakování musejí být přebroušené, čisté, suché, zbavené mastnoty, zbytků oleje nebo vosku.

Pozor! Při vyšší vlhkosti vzduchu a studených lakovaných dílcích může dojít ke zbělání laku.

- Tlakovou nádobku spreje před použitím otočte víčkem dolů a po 2 minuty pořádně promíchejte obsah. Sejměte víčko a namiřte šipku na vrchu stříkací hlavice směrem, kterým budete stříkat, a stiskněte až na doraz, napřed stříkání vyzkoušejte.

- Lak stříkejte při normální pokojové teplotě rovnoměrně, ne však v tlusté vrstvě, křížovými tahy na předem správně připravenou plochu ze vzdálenosti 20 – 25 cm.

- Po skončení práce otočte nádobku dnem vzhůru a krátkým stiskem ventilek pročistěte, aby se nezalepil. Nasaďte zpět na nádobku víčko. Vyhazujte jen beze zbytku vyprázdněné nádobky!

- Čištění trysky

Při nestisknuté stříkací hlavici ji stáhněte z vrchu nádobky a položte ji k vyčištění do ředidla CLOU Zelluloselack-Verdünnung Nr.790 nebo do ředidla Nitro-Verdünnung V2. Trysku uvnitř hlavice můžete případně pročistit tenkou jehlou.

Ředění a čištění

Lak ve spreji je připravený k přímému použití.

K čištění náčiní ihned po použití je vhodné ředidlo  CLOU Zellulose-Lack-Verdünnung 790 nebo CLOU Reinigungsverdünnung.

## Zasychání

Lak při teplotě 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu zasychá na uchopení za 15 minut, úplné proschnutí za 2 hodiny.

Skladování a likvidace odpadu

Skladujte v dobře uzavřeném originálním balení v chladu, ne však v mrazu.

Se zbytky laku nakládejte podle předpisů o nebezpečných chemických látkách.

Doporučené klíčové číslo odpadu podle evropského značení odpadů je 08 01 11.

Vydatnost

1 sprejová nádobka vystačí v jedné vrstvě na přibližně 1,7  m2

Upozornění

Vysoce hořlavý!

Tlaková nádobka je pod stálým tlakem! Nevystavujte ji slunečnímu záření ani působení tepla nad 50°C, neotvírejte ji násilím! Ani prázdnou nádobku nevhazujte do ohně!

Nestříkejte proti plameni nebo sálajícím předmětům! Nepřibližujte se s otevřeným ohněm! Nekuřte!

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry / aerosol. Zamezte styku s kůží a očima.

Při nedostatečném větrání se tvoří směs výparů se vzduchem nebezpečná výbuchem.  Dodržujte preventivní opatření proti vzniku elektrostatického náboje. Zpracovávejte jen v dobře větraném prostředí.

K recyklaci předávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly. Obaly se zbytky starých laků předávejte na sběrné místo starých laků.