CLOU LUMBERJACK

BLÄTTER-SCHELLACK, šupinkový šelak

Co obsahuje:

Šelak.

Co je na něm dobrého:

Tento přírodní produkt bude použit k vytvoření lesklého tvrdého povrchu a je fyziologicky nezávadný, biologicky odbouratelný, nezapáchá a neobsahuje žádné jedovaté součásti.

Jak se použije:

Šupinkový šelak BLÄTTER-SCHELLACK rozpusťte za častého míchání v šelakovém rozpouštědle SCHELLACK-LÖSER v poměru 1:2 (např. 30 g šupinek plus 60 g rozpouštědla). Po rozpuštění šupinek roztok přefiltrujte nebo odlijte a v případě potřeby nařeďte šelakovým rozpouštědlem.

Surový povrch dřeva přebruste papírem zrnitosti 180 a pečlivě odstraňte brusný prach. Potom nanášejte roztok pomocí měkkého tampónu nepřetržitými krouživými pohyby. Nechejte zaschnout a potom nanášejte stejným způsobem další vrstvy novým čistým tampónem vždy po provedení mezibrusu papírem zrnitosti 240 a odstranění brusného prachu.

Co je dobré vědět:

Plochy opracované šelakem odpovídají požadavkům § 35 Zákona o potravinách a spotřebním zboží (dříve norma DIN 53160) a splňují požadavky normy DIN EN 71, díl 3 ( jsou vhodné k výrobě dětských hraček).

Balení:

200 g    vystačí na výrobu přibl. 600g šelakového roztoku