Charakteristika:	 Dvousložkový polyuretanový lak na bázi polyesterů obsahujících skupiny

hydroxyl, dobrá světlostálost. Ideálního výsledku dosáhnete pouze při dodržení       následujících instrukcí. Vždy provádějte zkušební nátěr. Na případné reklamace nebude brán zřetel.

Oblast použití:  	Pro zušlechťování dřevěných povrchů (nábytek) a prodloužení životnosti dřeva. Tento produkt se hodí pro použití v exteriéru i interiéru.

Upozornění:      		Tento produkt není vhodný pro použití na zvětralé dřevo.

Podklad:		Dřevo musí být suché, čisté, zbaveno pryskyřice.

Tvrdidlo:		Rosner - DD 74 Tužidlo (poměr míchání 1:1)

Doba

zpracovatelnosti:	Max. 5 hodin při 20°C/65% relativní vlhkosti vzduchu. V případě překročení data spotřeby neručíme za povrchově vady.

Upozornění:	Doba zpracovatelnosti při vyšších teplotách okolí a materiálu se při použití zkracuje.

Aplikace:	2K-DD-Treppenlack se nanáší stříkáním (nádobková pistole, Airless, Airmix).

Způsob stříkání:

Tlak stříkání:

Tlak

vzduchu:

Velikost trysky:

Aplikační viskozita:

Airmix

60 - 80 bar

----

0,23 - 0,33 mm

ok.16 s/4 mm

Airless

50 - 60 bar

1,5 - 2,0 bar

0,23 - 0,33 mm

ok. 16 s/4 mm

Nádobková pistole

----

2,5 - 3,5 bar

1,7 - 1,9 mm

ok. 16 s/4 mm

V závislosti na použitém stříkacím zařízení mohou vznikat rozdíly v tlaku stříkání, tlaku vzduchu a velikosti trysky. Teplota při zpracování by neměla být nižší nez 18°C. Není vhodné pro aplikaci válečkem či štětcem.

Ředění:	2K-DD-Treppenlack tvoří společně s tužidlem DD-Härter 74 stříkací směs. V závislosti na způsobu nástřiku a požadavcích lze ředit ředidlem DD-Verdünnung Nr 20. Jako zpomalovač schnutí použijte ředidlo DD-Verdünnung č. 25 (max. 5 %).

Vydatnost:	Aplikované množství: cca 120-140 ml / m² cca 7-8 m² / l na vrstvu (v závislosti na savosti dřeva a typu aplikace).

Doba schnutí: 	V závislosti na typu aplikace a množství aplikace při pokojové teplotě

(20 °C / 65% relativní vlhkost vzduchu):

-suchý na dotek po 30 min.

- připraven k broušení a lakování po 4 hodinách.

Stupeň lesku:	 1 = lesk, 3 = hedvábně lesklý, 4 = polomatný, 45 = matný

Základní nátěr

a lakování:	 2-K-DD-Treppenlack se používá jako základní i vrchní nátěr. Pro vyšší zatížení doporučujeme nanést tři vrstvy 2K-DD Treppenlack.

Skladování:	 2K-DD-Treppenlack lze skladovat v původním uzavřeném obalu 3 roky, vytvrzovací přísada 2 roky.

Poznámky:	 I když jsou povrchy natřené 2K-DD-Treppenlack po krátké době suché a lze je stohovat, doporučená chemická a mechanická odolnost je až po vytvrzení 5-7 dní (20 °C / 65% rel. vlhkost vzduchu).

Kontrolováno podle:

DIN 68861-1 (Odolnost povrchu nábytku: Chemická odolnost): třída 1B

DIN EN 13893 (Protiskluzový)